氟塑料高强度胶带寻源技术要求

- 项目目的：

923S为复合材料桨叶保护用胶带，为国外材料，为保证供应链稳定，现开展国产氟塑料胶带寻源，推动该材料的国产化替代。

- 技术要求

总厚度：0.100mm±10%

幅宽：50mm

胶带膜材质：聚四氟乙烯（PTFE）

抗拉强度：120N/19mm

剥离强度（不锈钢板）：6.5 N/19mm

展开力：2.1 N/19mm

耐温等级：≥200℃

断裂延伸率：≥100%